## Slide 1
Literatur
Haftungsvorhersage und Haftungsverbesserung im
Fused Filament Fabrication (FFF) Prozess
Material
Kunststoffverarbeitung
Otto Glöckel-Strasse 2, 8700 Leoben, Austria
+43 3842 402 3511
stephan.schuschnigg@unileoben.ac.at
www.kunststofftechnik.at
S. Schuschnigg*, P. Huber, M. Spörk, C. Holzer
Kunststoffverarbeitung, Montanuniversität Leoben, Otto-Glöckel Straße 2, 8700 Leoben, Österreich.
Kontaktwinkel
Schmelzeschichtung
* … Autor
Dipl.-Ing. Stephan Schuschnigg
Leiter Arbeitsgruppe Extrusion
Bei der additiven Fertigung mittels Schmelzeschichtung (Fused Filament Fabrication FFF), kommt es mit jeder neuen Schicht zu einer Benetzung der alten mit der frischen Polymer-schmelze, welche aus der Düse mittels Extrusion herausgedrückt wird. Der Volumenstrom wird durch den Filamentdurchmesser und die Vortriebsgeschwindigkeit geregelt, während die Temperatur an der Düse durch Heizzonen eingestellt wird. Besonders bei der ersten Schicht bei der die Kunststoffschmelze auf das Druckbett abgelegt wird, führt die anschließende Abkühlung und Erstarrung der Schmelze zu einer Volumensschwindung. Je nach Polymer und Temperaturunterschied bildet sich die Schwindung mehr oder weniger stark aus. Häufig sorgt sie dafür, dass sich die gedruckten Bauteile vom Druckbett ablösen und der Druck dadurch abgebrochen werden muss.
Des Weiteren wurden jeweils zwei unterschiedliche Reinigungsmittel verwendet, um deren Einfluss auf die Haftung zu untersuchen. Der erste Reiniger besteht aus Wasser, Tensid und einer Mischung von organischen Lösemitteln (Butan, Methoxy-propan-2-ol, Ethanol sowie Propan), während der zweite reines Aceton war. Bei den Kunststoffen der Firma Natureworks ® handelt es sich um zwei verschiedene PLA-Typen, wovon eine speziell für den 3D-Druck optimiert ist, während die andere eine Standardtype ist. Diese Materialien wurden in einer Vakuumpresse zu Platten gepresst. Weiters wurde eine Materialmischung (Polymermischung mit 50 vol.% Stahlpulver) aus dem Projekt ReproMag zu Teststreifen verarbeitet.
Diese Forschung wurde im Leitprojekt Addmanu Nr. 849297 (Stärkung der österreichischen Wertschöpfungsketten für generative Fertigung in der industriellen Produktion) mit Unterstützung des FFG getätigt und mit Mitteln des Bundes gefördert. Wir möchten uns besonders für die Hilfe bei Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Berger, (Lehrstuhl für Spritzgießen der Kunststoffe) sowie bei Mag.rer.nat Nothdurft (PCCL) bedanken.
Breuninger J., et.al.: Generative Fertigung mit Kunststoffen, Konzeption und Konstruktion für Selektives Lasersintern, Springer, Berlin, Heidelberg, 2013
Berger G.R., et.al.: A study on the role of wetting parameters on friction in injection moulding Int. J. Mater. Prod. Tec. (1), 2015
Owens, D.K., et.al.: Estimation of the surface free energy of polymers, Journal of Applied Polymer Science 13 (8), 1969, S. 1741–1747
Um eine Aussage zu treffen, in wie weit die Entformungskraftmessungen, welche an den Lehrstühlen für Kunststoffverarbeitung und Spritzgießen von Kunststoffen im Bereich des Spritzgießens in der Vergangenheit durchgeführt wurden, auch im Bereich des FFF anzuwenden sind, wurden unterschiedliche Materialpaarungen untersucht. Die untersuchten drei Druckbette sind der Glasspiegel, dieser mit einer Kaptonfolie oder einem Bluetape (eine Art Malerklebeband) beklebt.
Abb. 1: Prinzipskizze FFF
Abb. 2: a) Spiegel, b) Kaptonfolie, c) Bluetape
Die Proben wurden mit einem Kontaktwinkelmessgerät (Krüss DAS 100) untersucht. Dabei wurden bei Raumtemperatur drei unterschiedliche Testflüssigkeiten (Wasser, Diiodomethan und Ethylenglycol) mit bekannten polaren und dispersen Anteilen auf die Oberflächen getropft und der sich im Gleich-gewicht ergebende Kontaktwinkel gemessen.
Abb. 3: Links) PLA- 2003D
Mitte) PLA- 3D850
Rechts) Feedstock FT3
Haftung
Danksagung
Abb. 4: Tropfen Ethylenglycol auf Bluetape
Mit der Methode nach Owens (1) kann für jedes Material der polare sP und disperse sD Anteil, sowie die gesamte Oberflächenenergie sS der Festkörper bestimmt werden.
Abb. 6.: Grenzflächenspannung
Für eine gute Haftung sollte die Oberflächenspannung sL bzw. –energie sS der beiden Kontaktpartner möglichst hoch, und die dispersen und polaren Anteile beider Komponenten ähnlich sein. Aus dieser Betrachtung folgt, dass die Grenzflächen-spannung sSL möglichst gegen Null gehen soll, um eine perfekte Benetzung zu erzielen. Der Vergleich der Ergebnisse mit den Versuchen am Drucker zeigte erste Übereinstimmungen.
(1)
(2)
(3)
Die Messungen der Grenzflächenspannung sSL kann durch die Young‘sche Gleichung (2) beschrieben werden.
Abb. 5: Auswertung (3)
Die Methode von Fowkes beschreibt auch die Wechselwirkung zwischen den Phasen. Mit der Kombination der Gleichungen kann wie in Abb. 5 gezeigt die lineare Approximation (3) durchgeführt werden. Der Achsenabschnitt entspricht der Wurzel des dispersen Anteils des Festkörpers und die Steigung der Wurzel des polaren Anteils.
a)
b)
c)